Ярлык товара

Пряжа «Alize»

Артикул 17652-F

ОКДП: 1711551 - Пряжа хлопчатобумажная однониточная гребенная из хлопкового волокна

Состав пряжи: Хлопок - 100%.

Номинальная линейная плотность, текс – 27.

Система прядения – гребенная.

Удельная разрывная нагрузка, Гс/Текс - 19,7 - 22,9.

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % - 6,7 - 10,0.

Коэффициент крутки, Lt - 37,8.

Назначение пряжи – трикотажная.

Наименование компании изготовителя: Открытое акционерное общество «ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М.КИРОВА».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».

Адрес компании изготовителя: Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А.

Фактический адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А. Почтовый индекс: 191124.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7825666563.

Код причины постановки на учет (КПП): 784201001

Телефон компании изготовителя: +7-812-271-05-54

Сайт в сети Интернет компании изготовителя: http://www.pnk.ru/

E-mail: Kkirova@pnk.ru

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ИП Шевченко Л.С., ИНН 230906306440, Россия, 350001, г.Краснодар, ул.КИМ, д.108, +7-861-22-69-349

Основные потребительские свойства:

Пряжа вырабатывается из высококачественного сырья: тонковолокнистого и средневолокнистого хлопкового волокна с применением в технологии производства авторегуляторов линейных плотностей фирмы «RIЕTER».

Контроль качества полуфабрикатов проводится на приборе «Uster-Tester-3», что позволяет контролировать качество пряжи в период начала технологического процесса.

Пряжа из хлопка прочнее шерсти, хотя и менее прочена, чем лен или шелк. Сравнивая хлопок с другими растительными волокнами, можно отметить, что согревающий эффект хлопка выше, чем у льна. К основным достоинствам хлопка справедливо относят высокую гигроскопичность, он быстро впитывает влагу и быстро ее отдает, во влажном воздухе хлопковое волокно может принять в себя до 27% влаги, не делаясь влажным на ощупь. Хлопок обладает хорошей способностью пропускать воздух. Хлопок удобен и приятен в носке, мягок и устойчив к истиранию и разрыву, легок в уходе. Хлопок - высокогигиеничное волокно. Многие считают хлопок «самым чистым волокном в мире». Пряжа идеально подходит для лёгких летних нарядов. Хлопок совершенно не эластичное волокно. Поэтому вы может смело вязать из него узоры, которые требуют, чтобы пряжа сохраняла свою форму.

Средний размер диаметра поперечного сечения волокон 15-25 мкм.

Правила и условия эффективного и безопасного использования товара:

Под прямыми лучами солнца хлопок становится менее прочным, поэтому требует защиты – не сушите хлопчатобумажные изделия на солнце. Изделие легко стирается, если его предварительно замачивать. Но, несмотря на это, советуем, как и любую связанную вещь, стирать на щадящем режиме при машинной стирке. Изделия из хлопка сильно садятся и долго сохнут – это надо учитывать при создании вязаных вещей и обязательно вязать образец, стирать, проглаживать утюгом, и только затем из расчета усадки вязать изделие. Будьте осторожны, собираясь вязать плотно облегающее по фигуре изделие из стопроцентного хлопка. Если вы заранее не рассчитали усадку по образцу, то после стирки вы можете столкнуться с тем, что уже никогда его не наденете.

Дата поставки:02.12.2016г.

Кол-во единиц поставки:300 шт.

Гарантийный срок:6 месяцев с даты покупки.

Ткань продается за наличный расчет.

Страна изготовитель: Россия.