***Салон тканей и штор «Домино»***



**Ткани для штор, одежды, мебели**

**и постельного белья**

**Спецификация на ткань Джинсовое полотно**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | Tex Ind s.r.l (Италия) |
| Применение  | Используется в шитье повседневной, нарядной, верхней, домашней одежды, домашнего текстиля. Сфера использования ткани обширна, а позиции ее устойчивы. |
| Потребительские свойства | Имеет хорошую гигроскопичность, механическую плотность, сравнительно высокую термостойкость, более стоек к действию света, чем вискоза и натуральный шелк, но уступает шерсти и льну.* Садится после стирки.
* Становится твердой.
* Выцветает.
* Устойчива к натяжениям.
* Дышащий материал.
 |
| Код:1848 | Вес: 110г/м2 |  |
| Ширина | 150 см. |
| Материал | Основа | Наполнение |
| 95% хлопок, 5% синтетическое полиуретановое волокно | 95% хлопок, 5% синтетическое полиуретановое волокно |
| Уход за тканью | * Чувствительна к кислотным растворам;
* Не любит яркие солнечные лучи;
* Ткань нужно стирать отдельно от остальных вещей;
* Джинсовая ткань при стирке линяет;
* Стирать необходимо с помощью специальных стиральных порошков и гелей - для джинсовых и темных тканей при температуре не более 30ºС;
* При стирке ткань выворачивать наизнанку;
* При стирке ткань дает усадку;
* Хлопок сохнет дольше, чем лен.
 |
| Глажка |
| Температура | Пар | Давление утюга | Особенности |
| 110 градусов | пар в небольшом количестве | обычное | нужно увлажнение |
| Метров в рулоне | До 60 |
| Обрезка края | Край обрезан под прямым углом |
| Упаковка | Ткань намотана на картонный ролл диаметром 50мм. (2 дюйма)и упакована в полиэтиленовый мешок |

***Индивидуальный предприниматель Шевченко Людмила Семеновна***

ИНН 230906306440, ОГРНИП 305230934700056 от 13 декабря 2005г.,

ИФНС России №3 по г.Краснодару

350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, д.266, литер Ж, тел./факс: +7-861-22-69-349, тел.моб.:+7-960-495-10-55

E\_mail:domino1@inbox.ru

[www.domino-salon.ru](http://www.domino-salon.ru)